TECHNICKÉ A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O PRODUKTU

PODLAHY AVANCEFLOORS ENGINEERED

15 mm nebo 20 mm podlahy Engineered z dubu s broušeným povrchem, s nebo bez mikro-zkosení na dlouhých stranách. Vhodné pro domácnosti i komerční prostory se silným provozem.

# 1. ROZMĚRY A TOLERANCE

|  | Rozměry a specifikace | Tolerance | Schéma |
| --- | --- | --- | --- |
| Horní vrstva: | Dub, přibližně 4 nebo 6 mm | + / - 0,5 mm | s nebo bez zkosených hran broušený a ošetřený povrch ± 4 nebo 6 mm 11 nebo 14 mm celková tloušťka 15 nebo 20 mm |
| Spodní strana: | Břízová překližka, 11 nebo 14 mm | + / - 0,5 mm |  |
| Tloušťka: | Celková tloušťka 15 nebo 20 mm | + / - 0,2 mm |  |
| Šířka: | 65 / 85 / 145 / 185 / 225 / 245 / 285 / 305 / 385 mm* | + / - 10 mm |  |
| Velikost při pokládce stromečkového vzoru (na rybinu): | 65x325 / 85x425, 145x580, 145x725, 185x925 mm | + / - 5 mm |  |
| Velikost při pokládce maďarského vzoru (šípovitá pokládka, 45°/60°): | 65x325 / 85x425, 145x580, 145x725, 185x925 mm | + / - 5 mm |  |
| Délky: | Libovolné od 1500 do 3000 mm | Max 15% < 1500 mm |  |
|  | Pro 385 mm: libovolné od 3000 do 5000 mm | Max 15% < 3000 mm |  |
| Příčný průhyb (max.): | ≤ 180 mm: 0,4 mm a ˃ 180 mm: 0,5 mm | - |  |
| Podélný průhyb (max.): | 25 mm | - |  |
| Vodorovný průhyb (max.): | 1,5 mm | - |  |
| Schodkovitost spojů (max.): | 0,2 mm | - |  |
| Odchylka od pravoúhlosti: | ≤ 0,2% šířky | - |  |

* Další rozměry na vyžádání

# 2. TECHNICKÁ A DALŠÍ SPECIFIKACE

| Charakteristika | Specifikace |
| --- | --- |
| Druh dřeva: | Dub zimní [Quercus Petraea (Mattusch) Lieblein (=Q. Sessiliflora Salisb.), dub letní [Quercus Robur (=Q. Pedunculata Ehrhart.)] |
| Profil: | Pero a drážka na 4 stranách (TG4), mikro-zkosení 1,4 mm na dlouhých stranách (GO2) |
| Měrná tíha: | Při tloušťce 15 mm: přibližně 11 kg/m2 Při tloušťce 20 mm: přibližně 16 kg/m2 |
| Požární třída: | D fl – s 1 |
| Emise formaldehydu: | E1 (nejnižší emisní třída) |
| Vlhkost: | 8 – 10 %; jiné vlhkosti na vyžádání |
| Lepidlo: | Horní vrstva je k základní vrstvě přilepena lepidlem PVAC (polyvinylacetát) |

# 3. TŘÍDY

|  | Prime | Rustic A | Rustic Mix | Rustic B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Přípustné | Suky do max. 15 mm Praskliny do max. 20 mm Lehké odchylky barevnosti | Suky do max. 40 mm Praskliny do max. 20 mm Přirozené odchylky barevnosti Bělové dřevo do max. 10 mm | * Směs přibližně 50% Rustic A a 50 % Rustic B | Suky do max. 80 mm Otevřené defekty do max. 60 mm Praskliny do 400 mm Bělové dřevo do max. 25 mm Jádro Růstové vady do max. 10 mm Přirozené odchylky barevnosti |
| Nepřípustné | * Bělové dřevo * Koncové praskliny * Poškození hmyzem * Jádro * Vrostlá kůra * Růstové vady * Mechanická poškození | Koncové praskliny Poškození hmyzem Jádro Vrostlá kůra Růstové vady Mechanická poškození | * Směs přibližně 50% Rustic A a 50 % Rustic B | Poškození hmyzem Mechanická poškození Vrostlá kůra max. 40 mm Koncové praskliny do max. 20 mm |

* Šířky ˃ 245 mm jsou dodávány pouze v kvalitě Rustic Mix nebo Rustic B

# 4. DOSTUPNÉ BARVY

| 01. Vytmelené a přebroušené | 02. Cuzco | 03. Venice | 05. Iguaza |
| --- | --- | --- | --- |
| 06. Valletta | 07. Giza | 35. Athos | 09. Angkor |
| 10. Bagan | 11. Tulum | 37. Carlton | 38. Delphi |
| 39. Graz | 40. Paphos | 41. Sardona |  |

* Další povrchové úpravy na vyžádání

5. DOSTUPNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

| 1. S nebo bez mikro-zkosení | 2. Patinovaný povrch | 3. Jemně řezaný povrch | 4. Kartáčovaný povrch |
| --- | --- | --- | --- |

# 6. PODLAHOVÉ TOPENÍ A CHLAZENÍ

Podlahy AvanceFloors Engineered 15 a 20 mm jsou za určitých podmínek kompatibilní s podlahovým vytápěním a chlazením.

Při tloušťce 15 mm: 	Při tloušťce 20 mm:

Tepelná vodivost: λ = 0,17 W/mK  	Tepelná vodivost: λ = 0,17W/mK

Tepelný odpor: Rc = 0,088 m2 K/W	Tepelný odpor: Rc = 0,118 m2 K/W

Více informací získáte na našich internetových stránkách nebo u svého dodavatele.

7. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Doprava:

Během dopravy musí být výrobek uložen na rovné a stabilní ploše a musí být udržován v suchu. Dbejte na to, aby se při přepravě neposouval nebo nespadl.

Skladování:

Nejprve nechejte desky v uzavřeném obalu v místnosti, v níž budou pokládány, 48 hodin aklimatizovat. Na tuto dobu je uložte horizontálně ve vzdálenosti alespoň 50 cm od stěny. Dbejte při tom, aby byly uloženy stabilně a rovně.

Důležité:

AvanceFloors jsou vyráběny s nejvyšší možnou péčí a pečlivostí. Přesto doporučujeme před zahájením pokládky pečlivě veškerý materiál zkontrolovat. Záruky na materiál platí pouze, pokud ještě podlaha nebyla položena. Přirozená charakteristika dřeva zahrnuje rozdíly v barevnosti, kresbě apod. I když svůj podlahový materiál pečlivě kontrolujeme, může dojít k odchylkám. V případě pochybností o kvalitě materiálu nebo povrchu výrobku nezačínejte s pokládkou a ihned informujte svého dodavatele. Výrobce nenese odpovědnost za vady výrobku způsobené nedodržením instrukcí, za poškození při dopravě nebo instalaci ani za poškození způsobené nevhodným podkladem, vlivy prostředí nebo jinými nepříznivými faktory, které mu nebyly známy.

Použití a instalace výrobku:

Podlahy AvanceFloors jsou určeny pro použití v interiéru. Mají sloužit jako nášlapná vrstva v domácnostech nebo komerčních prostorách. I když je možné podlahu pokládat svépomocí, doporučujeme svěřit její pokládku profesionálům. Podlahu je možné kotvit nastřelováním sponek nebo přibíjením, doporučujeme ale její lepení trvale pružným lepidlem. Podrobnosti získáte u svého dodavatele. Před vlastní pokládkou je velmi důležité provést důkladnou poslední kontrolu kvality podlahové krytiny, jejího povrchu a odstínu a rozhodnout, zda je stav podkladní vrstvy pro pokládku vhodný. Při pokládce na podlahové topení nebo chlazení postupujte podle instrukcí ke konkrétnímu systému.

Povrch:

Podlahy AvanceFloors mají na povrchu speciální ochrannou vrstvu, díky níž jsou vhodné jak pro domácnosti, tak pro komerční prostory s velkým provozem. Jsou odolné proti vínu, pivu, Coca Cole, kávě, čaji, ovocným šťávám, mléku a vodě dle normy DIN 68861 1A. Odolné jsou i vůči slinám a potu – dle normy DIN 53160. Splňují všechny požadavky kladené na dětské hračky normou EN 71.

Údržba:

Důležité: Pro řádné vytvrdnutí tvrdého vosku po pokládce doporučujeme podlahu 30 dní neumývat nebo ošetřovat olejem. Vodu nebo rozlité kapaliny co nejdříve setřete tkaninou nepouštějící vlákna. Podlahy AvanceFloors jsou velmi trvanlivé, odpuzují vodu i nečistoty. Přesto je doporučujeme pravidelně udržovat, čímž výrazně prodloužíte jejich životnost. K dosažení dlouhé životnosti doporučujeme používat náš olej AvanceFloors s tvrdým voskem „Hardwax Oil“, olej pro údržbu „Maintenance Oil“ nebo čistič „Parquet Cleaner“.  Komplexnější přehled najdete v instrukcích pro údržbu.

Vliv vlhkosti:

Vlhkost způsobuje smršťování, roztahování a kroucení dřeva. Při výrazných změnách vlhkosti obsažené ve dřevě může dojít k tvorbě prasklin a prohýbání podlahy, jednotlivé parkety se mohou štípat a podlaha se může dokonce oddělovat po vrstvách. Abyste takovým jevům zabránili, používejte k čištění vlhkou tkaninu nebo mop (nikdy ne mokrý!) a minimalizujte množství vody. Kromě toho je v prostorách s položenou podlahou požadována vzdušná vlhkost mezi 40 % a 60 %. Je-li vlhkost v místnosti příliš vysoká, zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu. Je-li naopak vlhkost příliš nízká (např. při dlouhých obdobích sucha), rozhodně ji doporučujeme zvýšit pomocí zvlhčovače vzduchu. Při použití podlahového vytápění nebo chlazení postupujte dle speciálních instrukcí.

# 8. certifikáty

* FSC: čís. SKH-COC-000031; značka zodpovědného lesního hospodaření (na vyžádání)

* PEFC: čís. PEFC-SKH-COC-5017; značka zodpovědného lesního hospodaření (na vyžádání)

* CE: čís. EN 14342:2005 + A1:2008; příslušná evropská norma

* ISO 9001: řízení kvality

* 100% zelená výroba